中文名称: 丁二腈

英文名称：Succinonitrile

简 称：SN

CAS ：110-61-2

分子式：C4H4N2

分子量：80.088

结构式：



外观与性状：无色无臭的蜡状物

闪 点：110℃

熔 点：58.1℃

沸点：267℃

溶解性：溶于水、乙醇、氯仿

密 度：1.02

品质标准：

纯度：＞99.9%

水分：＜50 ppm